Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 11

Estricharbeiten

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 29.07.2022

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

11.A2	Trenn- und Dämmschichten (ISOVER)

11.A4	Unterlagsestriche (ISOVER)

11 Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche

- das Ausbilden von Ichsen und Graten

- das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung

- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen

- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen

- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dampfsperre (Schicht, deren Stöße verklebt oder verschweißt sind)

- lose Beschüttungen auf Holzkonstruktionen

- Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Korkplatten

- Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaumplatten

- Wärmedämmplatten mit einer Rohdichte für höhere Beanspruchungen (z.B. schwere Maschinen)

- Randausbildung als Hohlkehle mit kunstharzmodifiziertem Estrich (z.B. in Öl-Lagerräumen)

- Zementestrich als Fließestrich

- Industrie-Estrich

- Verbund-Magnesitestrich

- Verbund-Kaltbitumen-Zementestrich

- Abschlusswinkel

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2232 Estricharbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2242-4 Herstellung von Fußbodenheizungen - Vertragsbestimmungen für Warmwasser-Fußbodenheizungen - Werkvertragsnorm

11.A2 + Trenn- und Dämmschichten (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

11.A2 01

Trennschichten oder zweilagige Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage.

A+	Abdecken m.Folie 0,1mm	m2

Mit Kunststoffolie mindestens 0,1 mm dick.

B+	Abdecken m.Folie 0,2mm	m2

Mit Kunststoffolie mindestens 0,2 mm dick.

C+	Abdecken m.RP 350/21	m2

Mit Bitumenpappe RP 350/21.

D+	Abdecken Rohglasvlies 150g/m2	m2

F+	Abdecken m.Dampfbremsfolie 115 g/m2	m2

PE-Dampfbremsfolie mit festem Dampfdiffusionswiderstand,Flächengewicht 115 g/m2,
               Äquivalente Luftschichtdicke my.d 100 m.

z.B. ISOVER-DIFUNORM (Polyethylen- Dampfbremsfolie) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.A2 04

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten. (Geeignet für Maschinenestrich.) Mit erhöhter Festigkeit, schwere Ausführung (S).

• belastbar bis 6,5 kPa (650 kg/m2).

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,032 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-T gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T6 -MU1-SDi*-CP4-AFr5

• *) die dynamische Steifigkeit SD ist dickenabhängig

• Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Mineralwolleplatte S 20mm	m2

• 20 mm dick, SD14 (S' = 14 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,63 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte S (TDPS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Mineralwolleplatte S 25mm	m2

• 25 mm dick, SD12 (S' = 12 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,78 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte S (TDPS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Mineralwolleplatte S 30mm	m2

• 30 mm dick, SD10 (S' = 10 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,94 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte S (TDPS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Mineralwolleplatte S 35mm	m2

• 35 mm dick, SD9 (S' = 9 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,09 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte S (TDPS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Mineralwolleplatte S 45mm	m2

• 45 mm dick, SD8 (S' = 8 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,41 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte S (TDPS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Mineralwolleplatte S 55mm	m2

• 55 mm dick, SD7 (S' = 7 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,72 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte S (TDPS) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.A2 05

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten.

• belastbar bis 10 kPa (1000 kg/m2)

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart: MW-T gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T7-MU1-SDi*-CP2-AFr5

• *) die dynamische Steifigkeit SD ist dickenabhängig

• Brandverhaltensklasse A2 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmlezpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung.

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Mineralwolleplatte T 15mm	m2

• 15 mm dick, SD16 (S' = 16 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,46 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Mineralwolleplatte T 20mm	m2

• 20 mm dick, SD14 (S' = 14 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,61 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Mineralwolleplatte T 25mm	m2

• 25 mm dick, SD12 (S' = 12 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,76 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Mineralwolleplatte T 30mm	m2

• 30 mm dick, SD10 (S' = 10 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,91 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Mineralwolleplatte T 35mm	m2

• 35 mm dick, SD9 (S' = 9 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,06 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Mineralwolleplatte T 50mm	m2

• 50 mm dick, SD8 (S' = 8 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Mineralwolleplatte T 60mm	m2

• 60 mm dick, SD7 (S' = 7 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,82 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte T (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.A4 + Unterlagsestriche (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1. Randstreifen, Verflüssiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe + 2 cm und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem Fertigstellen des Belages abgeschnitten.

Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrich werden gesondert verrechnet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

11.A4 33

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten.

• belastbar bis 5 kPa (500 kg/m2)

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm

• Produktart MW-T gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T6-MU1-SDi*-CP5-AFr5

• *) die dynamische Steifigkeit SD ist dickenabhängig

• Brandverhaltensklasse A2 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Mineralwolleplatte 031 15mm	m2

• 15 mm dick, SD ≤ 20 (S' = ≤ 20 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,48 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Mineralwolleplatte 031 20mm	m2

• 20 mm dick, SD ≤ 10 (S' = ≤ 10 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,65 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Mineralwolleplatte 031 25mm	m2

• 25 mm dick, SD ≤ 10 (S' = ≤ 10 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,81 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Mineralwolleplatte 031 30mm	m2

• 30 mm dick, SD ≤ 7 (S' = ≤ 7 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,97 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Mineralwolleplatte 031 35mm	m2

• 35 mm dick, SD ≤ 7 (S' = ≤ 7 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,13 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Mineralwolleplatte 031 40mm	m2

• 40 mm dick, SD ≤ 7 (S' = ≤ 7 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,29 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

11.A4 35

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Steinwolleplatten.

• belastbar bis 10 kPa (1000 kg/m2)

• ab Dicke 30 mm Belastbar bis 20 kPa (2000 kg/m2)

• auch für Trockenestriche geeignet, Trockenestrich Herstellerangaben beachten

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart MW-T gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T7-MU1-SDi*-CP2-AFr5

• *) die dynamische Steifigkeit SD ist dickenabhängig

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Steinwolleplatte 039 SD≤40 RD:0,30m2K/W 12mm	m2

• 12 mm dick, SD ≤ 40 (S' = ≤ 40 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,31 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Steinwolleplatte 039 SD≤40 RD:0,50m2K/W 20mm	m2

• 20 mm dick, SD ≤ 40 (S' = ≤ 40 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,51 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Steinwolleplatte 039 SD≤40 RD:0,60m2K/W 25mm	m2

• 25 mm dick, SD ≤ 40 (S' = ≤ 40 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,64 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Steinwolleplatte 039 SD≤50 RD:0,75m2K/W 30mm	m2

• 30 mm dick, SD ≤ 50 (S' = ≤ 50 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,77 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Steinwolleplatte 039 SD≤50 RD:1,00m2K/W 40mm	m2

• 40 mm dick, SD ≤ 50 (S' = ≤ 50 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,03 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic EP3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....