Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 21

Dachabdichtungsarbeiten

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 29.07.2022

sUnterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

21.A5	Wärmedämmschichten (ISOVER)

21 Dachabdichtungsarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

• K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)

• K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

• das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)

• das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben

• beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Kommentar:

Erzeugnisse/Materialverzeichnis:

• Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenbeständig

• Kunststoffbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB)

• Kunststoffbahnen aus flexiblen Polyolefinen (FPO)

• Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenverträglich

• Kunststoffbahnen aus vollvernetzten Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM)

(NB = nicht bitumenbeständig; BV = bitumenverträglich; H = homogen, ohne Einlage)

Hinweis aus der ÖNORM B 3691: Bei Bitumenabdichtungsarbeiten kann bei Verwendung von Bitumenkaltklebebahnen die Gesamtdicke der Abdichtung um 1 mm reduziert werden.

Verlegeregeln zu Wärmedämmschichten gemäß ÖNORM werden beachtet.

Platten-Verlegearbeiten sind in der LG 13 (Außenanlagen) und der LG 29 (Kunststeinarbeiten), Sicherheitseinrichtungen und Schutzmaßnahmen für spätere Arbeiten in der LG 25 (Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für spätere Arbeiten) beschrieben, weitere Leistungen bei Gründächern in der LG 58 (Gartengestaltung und Landschaftsbau).

Ausschreiberlücken in den Positionen für Dachabdichtungen müssen mit produktneutralen Angaben beziehungsweise Kennwerten/Bezeichnungen befüllt werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bauschutzabdichtungen z.B. temporäre Abdichtungsarbeiten bei Dachgechossausbauten und Aufstockungen (gemäß IFB-Richtlinie)

- ungenutzte Dächer der Nutzungskategorie K1 (Nutzungsdauer unter 10 Jahre)

- flüssige Kunststoffabdichtungen

- Aufdachmodulhalter (z.B. PV- oder Solarhalter)

- Wartungswege

- Beseitigen von Oberflächenwasser sowie Schnee- und Eisräumung

- Arbeiten auf gekrümmten Flächen

- elektronische Dichtheitsprüfungen

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 2220: Dachabdichtungsarbeiten – Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3417: Sicherheitsausstattung und Klassifizierung von Dachflächen für Nutzung, Wartung und Instandhaltung

- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern

- ÖNORM B 3691: Planung und Ausführung von Dachabdichtungen

- Baustoffliste gemäß ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

- OIB-Richtlinien

21.A5 + Wärmedämmschichten (ISOVER)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Mineralwolleplatten MW-WD dürfen mehrlagig verlegt werden, extrudierte PolystyrolHartschaumstoffplatten, Produktart XPS-G, werden nur einlagig verlegt.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Verwendung:

Extrudierte Polystyrolplatten eignen sich besonders für Umkehrdächer mit Kiesschicht oder Begrünung, Terrassen mit Gehwegplatten sowie Parkdecks.

21.A5 09

Wärmedämmung aus gebundenen Steinwolle (Steinw)-Platten, durchgehend hydrophobiert.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WD gemäß ÖNORM B 6000

• Plattengröße: 1900 x 1200 mm

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Steinw-dachdämmpl.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Steinw-dachdämmpl.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte)  oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Steinw-dachdämmpl.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Steinw-dachdämmpl.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Steinw-dachdämmpl.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Steinw-dachdämmpl.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Steinw-dachdämmpl.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. METAC FLP1 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

21.A5 17

Wärmedämmung aus gebundenen Steinwolle (Steinw)-Platten, durchgehend hydrophobiert.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WD gemäß ÖNORM B 6000

• Plattengröße: 1900 x 1200 mm

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-MU1

• Brennbarkeitsklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Steinw-dachdämmpl.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Steinw-dachdämmpl.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte)  oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Steinw-dachdämmpl.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Steinw-dachdämmpl.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Steinw-dachdämmpl.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Steinw-dachdämmpl.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Steinw-dachdämmpl.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. METAC FLP2 Duratec (Flachdach-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....