Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 36

Holzbau

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 08.08.2022

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

36.A7	Vordeckung, Unterspannung, Dämmung (ISOVER)

36 Holzbau

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine maximale Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine maximale Einzellänge von 13 m, eine maximale Breite von 16 cm und eine maximale Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine maximale Höhe von 60 cm, eine maximale Breite von 24 cm und eine maximale Einzellänge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europäisch technischen Zulassung (ETZ) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, mean=11600 N/mm2; Gr, mean=65 N/mm2, fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich gemäß ÖNORM.

2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

• Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)

• Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stück

• Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

Kommentar:

Schutzmaßnahmen, Schutzeinrichtungen und Hebegeräte sind mit Positionen der jeweiligen Leistungsgruppen (z.B. LG01, LG25) auszuschreiben.

Verwendung von OSB-Platten: In Abhängigkeit vom Einsatzbereich gilt für P3 nicht tragend im Trockenbereich, P4 tragend im Trockenbereich und P5 tragend im Feuchtbereich.

Oberflächenqualitäten gemäß ÖNORM B 2215:2009, Tabelle A.3 und A.4:

• Oberflächenqualität 1 entspricht bei VH der Standard-Qualität und bei BSH der Industrie-Qualität

• Oberflächenqualität 2 entspricht bei VH und BSH der Sicht-Qualität

Frei zu formulieren sind (z.B.):

• Leistungen bei Höhen über 3,2 m

• Kleinflächen bis 5 m2 bei Einzelbauteilen (nicht für zusammenhängende Wandflächen).

• Oberflächenbeschichtungen

• Abteilungswände bzw. Trennwände

• Treppen aus Holz

• Balkone aus Holz

Literaturhinweise (z.B.):

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM B 2215

- ÖNORM B 2320: Wohnhäuser aus Holz - Technische Anforderungen

- ÖNORM B 4119: Planung und Ausführung von Unterdächern und Unterspannungen

- ÖNORM EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

- ÖNORM EN 1995-1-2, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Bemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)

36.A7 + Vordeckung, Unterspannung, Dämmung (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36.A7 03

Abdecken mit Dampfsperrfolie, Übergriff mindestens 10 cm, abgerechnet die abgedichtete Fläche.

H+	Feuchteadaptive Dampfbremsfolie 0,2-5m -> Ausschr.text. j/n ??	m2

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, aus 0,05 mm dicker Polyamidfolie mit variablem Sd-Wert, Äquivalente Luftschichtdicke my.d von 0,2 bis 5 m. Stöße und Überlappungen mit Klebeband z.B. VARIO KB1 luftdicht abkleben, Anschlüsse der Folie an Giebelwände, Kamine, Dachflächenfenster etc. mittels Dichtstoff z.B. VARIO DS abdichten, VARIO KM mit IBO Prüfung.

z.B. VARIO KM, KLEBEBAND VARIO KB1 und Dichtstoff VARIO DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Feuchteadapt.Dampfbr-fol.+Spezialvlies 0,3-5m	m2

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, aus 0,2 mm dicker Polyamidfolie mit Spezialvlies verstärkt mit variablem Sd-Wert, Äquivalente Luftschichtdicke my.d von 0,3 bis 5 m. Stöße und Überlappungen mit Klebeband VARIO KB 1 luftdicht abkleben, Anschlüsse der Folie an Giebelwände, Kamine, Dachflächenfenster etc. mittels Dichtstoff VARIO DoubleFit+ abdichten.

z.B. ISOVER VARIO KM Duplex UV Klimamembran, Klebeband VARIO KB 1 und Dichtstoff VARIO DoubleFit+ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Feuchteadapt.Dampfbr-fol.+Spezialvlies 0,3-25m	m2

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, aus 0,2 mm dicker Polyamidfolie mit Spezialvlies verstärkt mit variablem Sd-Wert, Äquivalente Luftschichtdicke my.d von 0,3 bis 25 m. Stöße und Überlappungen mit Klebeband VARIO XtraTape luftdicht abkleben, Anschlüsse der Folie an Giebelwände, Kamine, Dachflächenfenster etc. mittels Dichtstoff VARIO XtraFit abdichten.

z.B. VARIO XtraSafe, Klebeband VARIO XtraTape und Dichtstoff VARIO XtraFit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 04

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dampfbremse ohne Unterschied der Art, geheftet.

A+	Az  Dampfbremse Stöße verkleben	m2

Für das zusätzlich dichte Verkleben der Überlappungen.

36.A7 05

Wärmedämmung von Dachflächen mit gebundener (geb.) Mineralwolle (MW-WL), zwischen Latten, Sparren, Zangen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

M+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 km dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

V+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

W+	Dachdämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 07

Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle (MW), zwischen Zangen oder Balken dicht gestoßen eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

M+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

V+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

W+	Deckendämmung MW Klemmf.+Ma 280mm	m2

• 280 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 08

Wärmedämmung von Dachflächen mit gebundener (geb.) Mineralwolle (MW) mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung (+Ma.), zwischen Latten, Sparren, Zangen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

B+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 09

Wärmedämmung von Dachflächen mit gebundener (geb.) Mineralwolle (MW) mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung (+Ma.), zwischen Latten, Sparren, Zangen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 11

Dämmung der Riegelwände (Riegelwanddämm.) mit gebundener Mineralwolle, einschließlich Befestigung gegen Abrutschen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

K+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,15 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

S+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

T+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

U+	Riegelwanddämm.MW Klemmf.+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 25

Wärmedämmung von Dachflächen mit gebundener Mineralwolle, zwischen Lattung, Sparren, Zargen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 415 mm

I+	Geb.MW gerollt 415/50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Geb.MW gerollt 415/80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Geb.MW gerollt 415/100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 27

Wärmedämmung von Dachflächen (Dachdäm.) mit gebundener Steinwolle (Steinw-pl.), zwischen Lattung, Sparren, Zangen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Dachdäm.Steinw-pl.leicht 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 28

Wärmedämmung von Decken (Deckendämm.) mit gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung (+Ma.), zwischen Zangen oder Balken, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 29

Wärmedämmung von Decken mit gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Klemmwirkung, zwischen Zangen oder Balken, dicht gestoßen,

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Deckendämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämmung geb.MW Klemmfilz+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 37

Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle, zwischen Zangen oder Balken, dicht gestoßen eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 415 mm

A+	Deckendämm.MW Filzsystem 415/50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Deckendämm.MW Filzsystem 415/80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämm.MW Filzsystem 415/100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 39

Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle (MW) zwischen Zangen oder Balken, dicht gestoßen eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Deckendämm.MW Filz gerollt 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämm.MW Filz gerollt 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Deckendämm.MW Filz gerollt 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Deckendämm.MW Filz gerollt 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Deckendämm.MW Filz gerollt 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Deckendämm.MW Filz gerollt 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Deckendämm.MW Filz gerollt 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Deckendämm.MW Filz gerollt 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Deckendämm.MW Filz gerollt 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Deckendämm.MW Filz gerollt 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Deckendämm.MW Filz gerollt 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Deckendämm.MW Filz gerollt 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 40

Wärmedämmung von Decken (Deckendämm.) nmit gebundener Steinwolle (Steinw-pl.), zwischen Zangen oder Balken, dicht gestoßen eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Deckendämm. Steinw-pl.leicht 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Deckendämm.Steinw-pl.leicht 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 55

Wärmedämmung von Dachflächen mit gebundener (geb.) Mineralwolle, zwischen Latten, Sparren, Zargen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

A+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dachdämm.geb.MW Klemmfilz 280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 56

Wärmedämmung von Dachflächen mit gebundener (geb.) Mineralwolle, zwischen Latten, Sparren, Zargen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 60mm	m2

• 60 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Dachdämmung geb.MW Filz 039 260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 63

Dämmung der Riegelwände (Riegelwanddämm.) mit Steinwolleplatten (Steinw-pl.), einschließlich Befestigen gegen Abrutschen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Riegelwanddämm.Steinw-pl.leicht 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 64

Dämmung von Riegelwänden (Riegelw-dämm.) mit gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung (+Ma.).

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

B+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Riegelw-dämm.geb.MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 65

Dämmung von Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit selbsttätig einklemmbarer gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Riegelwanddämm.geb.MW Klemmf+Ma.50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.geb.MW Klemmf+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 66

Dämmung von Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit gebundener (geb.) Mineralwolle.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 415 mm

B+	Riegelwanddämm.geb.MW gerollt 415/50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.geb.MW gerollt 415/80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelwanddämm.geb.MW gerollt 415/100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 77

Wärmedämmung von Decken mit gebundener (geb.) Mineralwolle (MW), zwischen Zangen oder Balken dicht gestoßen eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Deckendämm.geb.MW Klemmfilz+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 78

Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle (MW), zwischen Zangen oder Balken dicht gestoßen eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Deckendämmung MW gerollt  60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Deckendämmung MW gerollt 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Deckendämmung MW gerollt 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Deckendämmung MW gerollt 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Deckendämmung MW gerollt 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Deckendämmung MW gerollt 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Deckendämmung MW gerollt 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Deckendämmung MW gerollt 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Deckendämmung MW gerollt 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Deckendämmung MW gerollt 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Deckendämmung MW gerollt 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 79

Dämmung von Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit gebundener (geb.) Mineralwolle (MW) einschließlich Befestigung gegen Abrutschen

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

A+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Riegelwanddämm.MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 80

Dämmung von Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit gebundener Mineralwolle (MW) einschließlich Befestigung gegen Abrutschen.

• nicht druckbelastbar

• gerollt

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart: MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Riegelwanddämm.MW gerollt 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Riegelwanddämm.MW gerollt 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.MW gerollt 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelwanddämm.MW gerollt 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Riegelwanddämm.MW gerollt 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Riegelwanddämm.MW gerollt 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Riegelwanddämm.MW gerollt 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Riegelwanddämm.MW gerollt 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Riegelwanddämm.MW gerollt 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Riegelwanddämm.MW gerollt 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Riegelwanddämm.MW gerollt 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Riegelwanddämm.MW gerollt 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 81

Dämmung von Dachschrägen/Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit gebundener (geb.) Mineralwolle, einschließlich Befestigen gegen Abrutschen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 575 mm

A+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-034 (HBF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-034 (HBF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-034 (HBF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-034 (HBF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-034 (HBF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-034 (HBF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 82

Dämmung von Dachschrägen/Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit gebundener (geb.) Mineralwolle, einschließlich Befestigen gegen Abrutschen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 575 mm

A+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-039 (HBF-039) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-039 (HBF-039) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbaufilz-039 (HBF-039) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 88

Wärmedämmung von Dachflächen/Riegelwänden mit gebundener (geb.) Mineralwolle, zwischen Latten, Sparren, Zargen und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,032 W/mK

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm; ab Dicke 18mm: Platten mit Breite 600 mm

A+	Dachdämmung geb.MW 50mm	m2

• 50 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,56 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dachdämmung geb.MW 80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,50 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dachdämmung geb.MW 100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,13 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dachdämmung geb.MW 120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,75 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dachdämmung geb.MW 140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,38 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dachdämmung geb.MW 160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dachdämmung geb.MW Platte 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,63 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz (Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dachdämmung geb.MW Platte 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,25 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz (Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 90

Wärmedämmung von hinterlüfteten (hinterlüft.) Fassaden (Fass.) mit gebundenen Mineralwolleplatten (MW), in den vorhandenen Lattenrost geklemmt, einschließlich Befestigen gegen Abrutschen, durchgehend wasserabweisend, mit Vliesbeschichtung.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,030 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.30mm RD:1,00	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,00 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.50mm RD:1,67	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.100mm RD:3,33	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,33 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.150mm RD:5,00	m2

• 150 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Multimax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 91

Wärmedämmung von hinterlüfteten (hinterlüft.) Fassaden (Fass.) mit gebundenen Mineralwolleplatten (MW), mit schwarzem Glasvlies kaschiert und durchgehend hydrophobiert, in den vorhandenen Lattenrost geklemmt, einschließlich Befestigen gegen Abrutschen, zur Dämmung von Fenster,- und Türlaibungen (FL), durchgehend hydrophobiert, ab Dicke 60 mm mit Vliesbeschichtung.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm; ab Dicke 60 mm Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.20mm FL RD:0,65	m2

• 20 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,65 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.30mm FL RD:0,97	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,97 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.40mm FL RD:1,29	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.50mm FL RD:1,61	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,61 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP L-031 (Laibungs-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.60mm RD:1,94	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.80mm RD:2,58	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.100mm RD:3,23	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.120mm RD:3,87	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.140mm RD:4,52	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.160mm RD:5,16	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.180mm RD:5,81	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Dämmen hinterlüft.Fass.MW Pl.200mm  RD:6,45	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE FSP-031 (Fassaden-Dämmplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 93

Wärmedämmung von Dachflächen/Riegelwänden mit gebundener Mineralwolle, einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, zwischen Latten, Sparren, Zangen, Riegeln und dergleichen, abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart: MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

B+	Wärmedämmung MW 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Wärmedämmung MW 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,58m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Wärmedämmung MW 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Wärmedämmung MW 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Wärmedämmung MW 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Wärmedämmung MW 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 94

Dämmung von Dachschrägen/Riegelwänden (Riegelwanddämm.) mit Mineralwolleplatten (Mineralw-pl.), einschließlich Befestigen gegen Abrutschen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 575 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbauplatte-034 (HBP-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbauplatte-034 (HBP-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbauplatte-034 (HBP-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Riegelwanddämm.Mineralw-pl.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Holzbauplatte-034 (HBP-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 95

Wärmedämmung von Dachschrägen/Riegelwänden (Decke/Dach.Dämm.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung (Klemmf), einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, zwischen Sparren, Zangen, Latten, Riegeln und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.034 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-034 (ZKF-034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 96

Wärmedämmung von Dachflächen/Riegelwänden/Decken aus gebundener Mineralwolle, einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, zwischen Sparren, Zangen, Latten, Riegeln und dergleichen, abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Kontur KP 1-035 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 97

Wärmedämmung von Dachflächen/Riegelwänden/Decken aus gebundener Mineralwolle, zwischen Sparren, Zangen, Latten, Riegeln und dergleichen, abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

Auf Rastermaß (Rm) 57,5 cm abgestimmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 575 mm

D+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Dach/Wand/Decke Dämm.geb.MW Rm575mm 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER MK-HRF (Multi-Kombi Holzrahmenfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 98

Wärmedämmung von Dachschrägen/Riegelwänden (Decke/Dach.Dämm.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung (Klemmf), einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert, zwischen Sparren, Zangen, Latten, Riegeln und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,031 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr25

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,23 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-031 (ZKF-031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,87 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-031 (ZKF-031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,52 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-031 (ZKF-031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,16 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-031 (ZKF-031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,81 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-031 (ZKF-031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Klemmf.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,45 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE Zwischensparrenklemmfilz-031 (ZKF-031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.A7 99

Wärmedämmung von Dachflächen/Riegelwänden aus gebundener Mineralwolle, zwischen Sparren, Zangen, Latten, Riegeln und dergleichen, abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,035 W/mK

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

E+	Dach/Wand Dämm.geb.MW 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,86 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Dach/Wand Dämm.geb.MW 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,43 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Dach/Wand Dämm.geb.MW 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,00 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Dach/Wand Dämm.geb.MW 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,57 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Dach/Wand Dämm.geb.MW 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,71 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....