Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 38

Holzfußböden

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 18.08.2022

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

38.C0	Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)

38.D0	Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)

38 Holzfußböden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

• das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre

• das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz

- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder

- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente

- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

38.C0 + Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.C0 06

Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite Uniroll Classic: 1200 mm; Breite Quattro:415 mm

M+	Boden-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Boden-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Boden-Wärmedämmung MW Filzsystem 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Boden-Wärmedämmung MW Filzsystem 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,10 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Boden-Wärmedämmung MW Filzsystem 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.C0 08

Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Boden-Wärmedämmung MW gerollt 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Boden-Wärmedämmung MW gerollt 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Boden-Wärmedämmung MW gerollt 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Boden-Wärmed.MW gerollt 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Boden-Wärmed.MW gerollt 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.C0 09

Blindboden (Blindb.) bestehend aus Polsterhölzern (Polsth.) mindestens 5 x 4 cm auf Unterlagebrett (Unterlb.) mit einem Mindestquerschnit 2,4 x 12 cm verlegt und mechanisch verbunden. Polsterhölzer in einem lichten Abstand von höchstens 40 cm auf vorhandene Trittschalldämmung, getrennt durch eine Gleitschicht in einer Ebene verlegt.

A+	Blindb.Polsth.+Unterlb.+Bretter	m2

Mit Belag aus Blindbodenbretter 24 mm dick, parallel zu den Wänden verlegt.

B+	Polsth.rost+Unterlb.+V100N+F.22mm	m2

Mit Belag aus Spanplatten V 100, mit Nut und Feder (F.) verleimt, 22 mm dick.

38.D0 + Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden sind zusätzliche Vorbemerkungen für die Anwendung der Positionen aus der LG 38 beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38.D0 01

Zu erwartende besondere Belastungen des Fußbodens.

A+	Fußboden Feuchtigkeitsbelast.

Feuchtigkeitsbelastung _ _ _ Prozent relative Luftfeuchtigkeit.

Betrifft die Positionen:_ _ _

B+	Fußboden mit Fußbodenheizung

Temperaturbelastung durch Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 28 Grad Celsius Oberflächentemperatur.

Betrifft die Positionen:_ _ _

38.D0 02

Zu erwartende Beanspruchungen.

A+	Fußboden über Keller

Das Verlegen erfolgt über unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen:_ _ _

B+	Fußboden über nicht unterkellert

Das Verlegen erfolgt über nicht unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen:_ _ _

C+	Fußboden verlegt über

Das Verlegen erfolgt über_ _ _

Betrifft die Positionen:_ _ _