Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 39

Trockenbauarbeiten

Version

LB-HB021 Ergänzungen SAINT-GOBAIN ISOVER

V:15/2019 09

„Masterstand“ vom 25.10.2019

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

39.A2	Wandunterkonstrukt. u.Beplankungen (ISOVER)

39.A3	Zusatz-Leistungen und Aufzahlungen (ISOVER)

39.A6	Wandverkleidungen (ISOVER)

39.A8	Decken- u.Dachschrägenverkleidung (ISOVER)

39.A9	Trockenunterboden (ISOVER)

39 Trockenbauarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Nachweise (soweit sich der Wert nicht aus der ÖNORM ergibt) durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

• für die Standfestigkeit der Wandkonstruktionen

• für die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktionen

• für den geforderten Schallschutzwert (Rw) der Wandkonstruktionen

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

• Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist

• Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

• bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m2

• bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle

• ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden

• das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2

• bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen

• das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen

• das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

2.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt.

2.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m2 werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Baustellengemeinkosten können mit eigenen Positionen aus der LG 01 ausgeschrieben werden.

Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.

Nurglaswände sind in der LG42 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Systeme mit Holzständer

- Zargen für Wände mit doppeltem Ständerwerk

- leitfähige Doppelböden

- Durchdringungen bei Dampfbremsen

- das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen aus Gipskartonplatten (einschließlich Unterkonstruktion sowie alle Anschlussarbeiten, ohne Unterschied, ob waagrechte oder senkrechte Flächen) mit einer Höhe über 100 cm

- Abtreppungen bei Deckenbekleidungen aus Gipskartonplatten

- das Ausbilden von Nischen

- das abschnittsweise Schließen der Wände und Hilfskonstruktionen (z.B. Estrichstreifen)

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

- ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ÖNORM B 2212: Trockenbauarbeiten Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2340: Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle von Holz- und Holzfertighäusern

- ÖNORM B 3415: Gipsplatten und Gipsplattensysteme - Regeln für die Planung und Verarbeitung

- ÖNORM B 3410: Gipsplatten für Trockenbausysteme (Gipskartonplatten) - Arten, Anforderungen und Prüfungen

- ÖNORM B 5330-10: Türen - Teil 10: Stahlzargen für Ständerwandsysteme mit Gipsplatten

- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

- ÖNORM B 8115-1: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 1: Begriffe und Einheiten

- ÖNORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 2: Anforderungen an den Schallschutz

- ÖNORM B 8115-3: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 3: Raumakustik

- ÖNORM B 8115-4: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen

- ÖNORM EN 520: Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

- ÖNORM EN 13501-2: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

- ÖNORM EN 14190: Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 14496: Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 14566: Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

- ON-Regel 23415: Trockenestriche aus Gips

- ÖNORM DIN 18182-1: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahlblech

- ÖNORM DIN 18182-2: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel (Entwurf)

39.A2 + Wandunterkonstrukt. u.Beplankungen (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

39.A2 02

Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle zwischen den Wandunterkonstruktionen vollflächig und abgleitsicher verlegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

E+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmfilz+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Wand-Wärmedämmung MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 04

Dämmstoff aus Steinwolle (Steinw-pl.) zwischen die Wandunterkonstruktion vollflächig und abgleitsicher verlegt.

• wasserabweisend

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mk

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Wand-Wärmedämmung Steinw-pl.leicht 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 46

Wärmedämmung mit selbsttätig einklemmbarer gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung und einseitig angebrachter Strichmarkierung (+Ma.), zwischen Wandunterkonstruktion vollflächig eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.100mm	m2

• 100 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 47

Wärmedämmung mit selbsttätig einklemmbarer gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Wandunterkonstruktion vollflächig eingeklemmt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmfilz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Wand-Wärmedämmung geb.MW Klemmfilz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 53

Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle zwischen den Wandunterkonstruktionen vollflächig und abgleitsicher verlegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Wand-Wärmedämmung MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 55

Schall- und Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle gerollt, mit einer Systembreite von 41,5 cm, geeignet für Gipskartonständerwände. Bei Übereinstimmung von Gefachtiefe und Dämmstoffdicke, und vollflächiger fugendichter Verlegung ist eine zusätzliche Befestigung des Dämmstoffes nicht notwendig.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 415 mm

A+	Ständerwand-Klemmfilz MW 415/50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Ständerwand-Klemmfilz MW 415/80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Ständerwand-Klemmfilz MW 415/100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 56

Schall- und Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, 62,5 cm breit, geeignet für Gipskartonständerwände. Bei Übereinstimmung von Gefachtiefe und Dämmstoffdicke, und vollflächiger fugendichter Verlegung ist eine zusätzliche Befestigung des Dämmstoffes nicht notwendig.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 625 mm

B+	Ständerwand-Filz MW 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Trennwand-Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Ständerwand-Filz MW 75mm	m2

• 75 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,92 m2K/W

z.B. ISOVER Trennwand-Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Ständerwand-Filz MW 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Trennwand-Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 57

Abdecken mit Dampfsperrfolie, Übergriff mindestens 10 cm, abgerechnet die abgedichtete Fläche.

A+	Feuchteadaptive Dampfbremsfolie 0,2-5m -> Ausschr.text. j/n ??	m2

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, aus 0,05 mm dicker Polyamidfolie mit variablem Sd-Wert, Äquivalente Luftschichtdicke my.d von 0,2 bis 5 m. Stöße und Überlappungen mit Klebeband z.B. VARIO KB1 luftdicht abkleben, Anschlüsse der Folie an Giebelwände, Kamine, Dachflächenfenster etc. mittels Dichtstoff z.B. VARIO DS abdichten, VARIO KM mit IBO Prüfung.

z.B. VARIO KM, KLEBEBAND VARIO KB1 und Dichtstoff VARIO DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Feuchteadapt.Dampfbr-fol.+Spezialvlies 0,3-5m	m2

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, aus 0,2 mm dicker Polyamidfolie mit Spezialvlies verstärkt mit variablem Sd-Wert, Äquivalente Luftschichtdicke my.d von 0,3 bis 5 m. Stöße und Überlappungen mit Klebeband VARIO KB 1 luftdicht abkleben, Anschlüsse der Folie an Giebelwände, Kamine, Dachflächenfenster etc. mittels Dichtstoff VARIO DoubleFit+ abdichten.

z.B. ISOVER VARIO KM Duplex UV Klimamembran, Klebeband VARIO KB 1 und Dichtstoff VARIO DoubleFit+ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Feuchteadapt.Dampfbr-fol.+Spezialvlies 0,3-25m	m2

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt, aus 0,2 mm dicker Polyamidfolie mit Spezialvlies verstärkt mit variablem Sd-Wert, Äquivalente Luftschichtdicke my.d von 0,3 bis 25 m. Stöße und Überlappungen mit Klebeband VARIO XtraTape luftdicht abkleben, Anschlüsse der Folie an Giebelwände, Kamine, Dachflächenfenster etc. mittels Dichtstoff VARIO XtraFit abdichten.

z.B. VARIO XtraSafe, Klebeband VARIO XtraTape und Dichtstoff VARIO XtraFit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 58

Abdecken des Untergrundes, Übergriff mindestens 10 cm, abgerechnet die abgedeckte Fläche.

A+	Dampfsperrfolie my.d>100m	m2

Abdecken mit widerstandsfähiger, schwerbrennbarer Polyäthylenfolie 0,2 mm dick. Äquvalente Luftschichtdike my.d > 100 m. Stöße und Überlappungen mit Doppelklebeband verklebt.

z.B. ISOVER-Difunorm 100mit ISOVER-Vario KB1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 60

Schall- und Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, 62,5 cm breit, geeignet für Gipskartonständerwände mit Brandschutzanforderung Mineralwolle 40 kg/m3.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr9

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

B+	Ständerwand-Platte MW 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,03 m2K/W

z.B. ISOVER Protect BSP 40 (Brandschutzplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Ständerwand-Platte MW 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Protect BSP 40 (Brandschutzplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Ständerwand-Platte MW 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Protect BSP 40 (Brandschutzplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Ständerwand-Platte MW 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Protect BSP 40 (Brandschutzplatte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 61

Schall- und Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten, 62,5 cm breit, geeignet für Gipskartonständerwände, Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion sowie als wärmedämmende und schallschluckende Auflage hinter abgehängten Decken.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

B+	Ständerwand-Platte MW 039 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,03 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE TP-039 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Ständerwand-Platte MW 039 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE TP-039 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Ständerwand-Platte MW 039 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE TP-039 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Ständerwand-Platte MW 039 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE TP-039 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Ständerwand-Platte MW 039 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER ULTIMATE TP-039 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A2 62

Schall- und Wärmedämmung aus gebundenen Mineralwolleplatten, 62,5 cm breit, geeignet für Gipskartonständerwände, Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion oder als Dämmung von abgehängten Innendecken.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 625 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Ständerwand-Platte MW 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,03 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic TP 1 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Ständerwand-Platte MW 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic TP 1 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Ständerwand-Platte MW 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic TP 1 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Ständerwand-Platte MW 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic TP 1 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Ständerwand-Platte MW 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic TP 1 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Ständerwand-Platte MW 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic TP 1 (Trennwand-Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A3 + Zusatz-Leistungen und Aufzahlungen (ISOVER) -> brauchen wir die?? Es ist alles doppelt …

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

39.A3 03

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 50 mm dicker Dämmung aus gebundener Mineralwolle.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

S+	Az Ständerwand f.MW Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• Für Dämmung 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2k/W

ISOVER Uniroll Classic

X+	Az Ständerwand f.MW Filz 415/50mm	m2

• Für Dämmung 50 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m2K/W

ISOVER Quattro

Y+	Az Ständerwand f.MW Filz 415/80mm	m2

• Für Dämmung 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

ISOVER Quattro

Z+	Az Ständerwand f.MW Filz 415/100mm	m2

• Für Dämmung 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

ISOVER Quattro

39.A3 04

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 50 mm dicker Dämmung aus Steinwolle.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mk

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 40mm	m2

• Für Dämmung 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

ISOVER Orsik

B+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 50mm	m2

• Für Dämmung 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

ISOVER Orsik

C+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 60mm	m2

• Für Dämmung 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

ISOVER Orsik

E+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 80mm	m2

• Für Dämmung 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

ISOVER Orsik

F+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 100mm	m2

• Für Dämmung 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

ISOVER Orsik

G+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 120mm	m2

• Für Dämmung 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

ISOVER Orsik

H+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 140mm	m2

• Für Dämmung 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

ISOVER Orsik

I+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 160mm	m2

• Für Dämmung 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

ISOVER Orsik

J+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 180mm	m2

• Für Dämmung 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

ISOVER Orsik

K+	Az Ständerwand f.Steinwollepl.leicht 200mm	m2

• Für Dämmung 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

ISOVER Orsik

39.A3 05

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 50 mm dicker Dämmung aus gebundener Mineralwolle.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 625 mm

B+	Az Ständerwand f.MW Filz 625/50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

ISOVER Trennwand-Klemmfilz

C+	Az Ständerwand f.MW Filz 625/75mm	m2

• 75 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,92 m2K/W

ISOVER Trennwand-Klemmfilz

D+	Az Ständerwand f.MW Filz 625/100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

ISOVER Trennwand-Klemmfilz

39.A3 06

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 50 mm dicker Dämmung aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung und einseitig aufgebrachter Strichmarkierung (+Ma.)

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.100mm	m2

• 100 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

C+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

D+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

E+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

F+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

G+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

H+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

I+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

J+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

K+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

39.A3 07

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 50 mm dicker Dämmung aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmfilz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo

C+	Az Ständerwand f.geb.MW Klemmfilz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo

39.A3 17

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ständerwände aller Art, mit 50 mm dicker Dämmung aus gebundener Mineralwolle.

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Az Ständerwand f.MW Filz 50mm	m2

• Für Dämmung 50 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

B+	Az Ständerwand f.MW Filz 60mm	m2

• Für Dämmung 60 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

C+	Az Ständerwand f.MW Filz 80mm	m2

• Für Dämmung 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

D+	Az Ständerwand f.MW Filz 100mm	m2

• Für Dämmung 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

E+	Az Ständerwand f.MW Filz 120mm	m2

• Für Dämmung 120 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

F+	Az Ständerwand f.MW Filz 140mm	m2

• Für Dämmung 140 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

G+	Az Ständerwand f.MW Filz 160mm	m2

• Für Dämmung 160 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

H+	Az Ständerwand f.MW Filz 180mm	m2

• Für Dämmung 180 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

I+	Az Ständerwand f.MW Filz 200mm	m2

• Für Dämmplatte 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

J+	Az Ständerwand f.MW Filz 220mm	m2

• Für Dämmplatte 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

K+	Az Ständerwand f.MW Filz 240mm	m2

• Für Dämmplatte 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

L+	Az Ständerwand f.MW Filz 260mm	m2

• Für Dämmplatte 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

39.A6 + Wandverkleidungen (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

39.A6 05

Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Schwingbügeln befestigt. Dämmschicht aus gebundener Mineralwolle 50 mm dick.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,25 m2k/W

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 625 mm

z.B. ISOVER Trennwand-Klemmfilz oder Gleichwertiges.

A+	Vorsatzschale GKB 12,5mm	m2

Beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB) 12,5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Vorsatzschale GKB 15mm	m2

Beplankt mit Gipskartonbauplatten (GKB) 15 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Vorsatzschale GKF 12,5mm	m2

Beplankt mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF) 12,5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Vorsatzschale GKB-I 12,5mm	m2

Beplankt mit imprägnierten Gipskartonbauplatten (GKB-I) 12,5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Vorsatzschale	m2

Beplankt mit_ _ _

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A6 13

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen aller Art, für eine Dämmschichtdicke über 50 mm, aus gebundener Mineralwolle gerollt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 415 mm

I+	Az Vorsatzschale f.MW Filz Syst.415/80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

ISOVER Quattro

J+	Az Vorsatzschale f.MW Filz Sys.415/100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

ISOVER Quattro

39.A6 14

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen aller Art, für eine Dämmschichtdicke über 50 mm, aus gebundener Mineralwolle gerollt

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1 Schmelzpunkt ca. 700°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

B+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

C+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

D+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

E+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

F+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

G+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

H+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

I+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

J+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

K+	Az Vorsatzschale f.geb.MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

ISOVER Wärmedämmfilz WDF

39.A6 15

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen aller Art, für eine Dämmschichtdicke über 50 mm, aus gebundener Mineralwolle gerollt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 100mm	m2

• 100 cm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

B+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

C+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

D+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

E+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

F+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

G+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

H+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

I+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

J+	Az Vorsatzschale f.MW Filz 280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

39.A8 + Decken- u.Dachschrägenverkleidung (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

39.A8 09

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,035 W/mK

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,86 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,43 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,00 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,57 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,14 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,71 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 11

Dämmung aus gebundener Mineralwolle in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Abgerechnet je Lage

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+  Abgh.Decke Dämmung MW Klemmfilz+Ma. 280mm	m2

• 280 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 13

Dämmung aus gebundener Mineralwolle mit Vliesbeschichtung, als schallschluckende Einlage für gelochte oder geschlitzte Verkleidungsplatten an Decken und Wänden.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1250 x 600 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-MU1-AFr11

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Abgh.Decke Dämmung MW Platte 034 20mm	m2

• 20 mm dicke Platte

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,59 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic SSP 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abgh.Decke Dämmung MW Platte 034 30mm	m2

• 30 mm dicke Platte

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,88 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic SSP 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämmung MW Platte 034 40mm	m2

• 40 mm dicke Platte

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,18 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic SSP 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Abgh.Decke Dämmung MW Platte 034 50mm	m2

• 50 mm dicke Platte

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Akustic SSP 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 14

Dämmung aus gebundener Mineralwolle in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 039 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 15

Dämmung aus Steinwolle in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung (Abgh/Verkl.) eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• wasserabweisend

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Abgh/Verkl.Decke Dämmung MW Steinwollepl.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 16

Dämmung aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, einseitig aufgebrachter Strichmarkierung (+Ma.), in die abgehängte (abgh.) Decke oder Deckenverkleidung eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

B+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmf+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 17

Dämmung aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, in die abgehängte (abgh.) Decke oder Deckenverkleidung eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmfilz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämmung geb.MW Klemmfilz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,42 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 18

Dämmung aus gebundener Mineralwolle in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 60mm	m2

• 60 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Abgh.Decke Dämmung MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 20

Dämmung aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, in die abgehängte Decke oder Deckenverkleidung eingelegt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

A+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,03 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,64 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,85 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,46 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,27 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Abgh.Decke Dämm.geb.MW Filz 280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,49 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 48

Wärmedämmung von Decken und Dachschräge (Dachschr.) mit gebundener Minerallwolle, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,038 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,11 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,68 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,21 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.180mm	m2

• 180 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,74 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.200mm	m2

• 200 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,26 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.220mm	m2

• 220 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,79 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.240mm	m2

• 240 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,32 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.260mm	m2

• 260 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,84 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Decke/Dachschr.Dämmung Klemmfilz+Ma.280mm	m2

• 280 mm dick, gerollt, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,37 m2K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 50

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dachschr.) mit gebundener Mineralwolle, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• Nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1,AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,64 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,15 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Decke/Dachschr.Dämmung MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,67 m2K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz WDF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 54

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dachschr.) mit Steinwolle (Steinw), zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen, abgleitsicher befestigt, dicht gestoßen.

• Nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,037 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm; ab 100mm Dicke: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 40mm	m2

• 40 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,08 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,35 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,62 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,16 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,70 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,24 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,78 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,32 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,87 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Decke/Dachschr.Dämm.Steinw-pl.leicht 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,41 m2K/W

z.B. ISOVER Orsik oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 58

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt,

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200mm

A+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 220mm	m2

• 220 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,47 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 260mm	m2

• 260 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 7,65 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Decke/Dach.Dämm.geb.MW Filz 280mm	m2

• 280 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 8,24 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 62

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,032 W/mK

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm; ab Dicke 18mm: Platten mit Breite 600 mm

B+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.50mm	m2

• 50 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,56 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.60mm	m2

• 60 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,88 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.80mm	m2

• 80 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,50 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.100mm	m2

• 100 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,13 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.120mm	m2

• 120 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,75 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.140mm	m2

• 140 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,38 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmf.160mm	m2

• 160 mm dick, gerollt

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,00 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 63

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt. (Platte)

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,032 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

J+	Dachdämmung geb.MW Platte 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,63 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz (Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Dachdämmung geb.MW Platte 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 6,25 m2K/W

z.B. ISOVER Premium Wärmedämmfilz (Platte) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 64

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 600 mm

B+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 50mm	m2

• 50 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,47 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Duo oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 65

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle, mit Strichmarkierung (Ma), mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

B+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz+Ma 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz+Ma 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz+Ma 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz+Ma 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz+Ma 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz+Ma 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 66

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,35 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,94 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,53 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,12 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,71 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,29 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 034 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,88 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-034 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 67

Wärmedämmung von Decken und Dachschrägen (Decke/Dach.) aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten und dergleichen abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,039 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,59 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 160mm	m2

• 160 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,10 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 180mm	m2

• 180 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 4,62 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Decke/Dach.Dämmung geb.MW Klemmfilz 039 200mm	m2

• 200 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 5,13 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UF-039 (Universal-Filz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A8 68

Wärmedämmung von Decken, Dachschrägen und Holzriegeln, aus gebundener (geb.) Mineralwolle mit enger Dickentoleranz und Klemmwirkung, zwischen Sparren, Zangen, Latten, Holzriegeln und dergleichen, abgleitsicher befestigt.

• nicht druckbelastbar

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr10

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Decke/Dach/Holzriegel Dämmung geb.MW Klemmf.30mm	m2

• 30 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 0,88 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UKF-034 twin (Untersparren-Klemmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Decke/Dach/Holzriegel Dämmung geb.MW Klemmf.60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,77 W/m2K

z.B. ISOVER ULTIMATE UKF-034 twin (Untersparren-Klemmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A9 + Trockenunterboden (ISOVER)

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angeben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

39.A9 05

Wärme- und Trittschalldämmung unter begehbaren Bodenelementen (Elem.MWpl.).

• Wärmeleitfähigkeit lambda D = 0,033 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart MW-T gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T7-MU1-SDi*-CP2-AFr5

• *) die dynamische Steifigkeit ist dickenabhängig

• Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Trittsch+Wärmedämmung unter Elem.MWpl.15mm	m2

• 15 mm dick, SD 16 (S' = 16 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 0,46 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Trittsch+Wärmedämm.unt.Elem.MWpl.20mm	m2

• 20 mm dick, SD 14 (S' = 14 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 0,61 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Trittsch+Wärmedämm.unt.Elem.MWpl.25mm	m2

• 25 mm dick, SD 12 (S' = 12 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 0,76 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Trittsch.Wärmedämm.unt.Elem.MWpl.30mm	m2

• 30 mm dick, SD 10 (S' = 10 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 0,91 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Trittsch+Wärmedämm.unt.Elem.MWpl.35mm	m2

• 35 mm dick, SD 9 (S' = 9 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 1,06 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Trittsch+Wärmedämm.unt.Elem.MWpl.50mm	m2

• 50 mm dick, SD 8 (S' = 8 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 1,52 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Trittsch+Wärmedämm.unt.Elem.MWpl.60mm	m2

• 60 mm dick, SD 7 (S' = 7 MN/m3)

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 1,82 m2K/W

z.B. ISOVER Trittschall-Dämmplatte (TDPT) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A9 06

Wärmedämmung aus gebundener (Geb.) Steinwolle zur Schall,- und Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke, Oberseite durch Markierung gekennzeichnet.

Je nach Anforderung kann der Dämmstoff durch Aufbringen von Gipsfaserplatten oder Gipsfaser Estrichelementen für häufigeres Begehen aufgewertet werden.

• auch zweilagige Verlegung möglich

• Wärmeleitfähigkeit Lambda D = 0,034 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 600 mm

• Produktart : MW-W gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-CS(10)20 MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte 60mm	m2

• 60 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 1,77 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Loft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte 80mm	m2

• 80 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 2,35 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Loft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte 100mm	m2

• 100 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 2,94 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Loft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte 120mm	m2

• 120 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 3,53 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Loft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte 140mm	m2

• 140 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 4,12 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Loft oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A9 07

Wärmedämmung aus gebundener (geb.) Steinlwolle zur Schall,- und Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke, Oberseite mit Vlieskaschierung.

• Wärmeleitfähigkeit Lambda D = 0,034 W/mK

• Produktart : MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

• Breite: 1200 mm

A+	Dämmung geb.MW 240mm	m2

• 240 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 7,06 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec DF 1-035 RENO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

39.A9 08

Verbundelement aus gebundener (Geb.) Steinwolle zur Schall,- und Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke, an der Oberseite 10 mm Gipsfaserplatte Ausführung mit 40 mm Stufenfalz, belastbar Gleichlast max. 150 kg/m²

• Wärmeleitfähigkeit Mineralwolle Lambda D = 0,034 W/mK

• Wärmeleitfähigkeit Gipsfaserplatte Lambda D = 0,200 W/mK

• Plattengröße: 1200 x 625 mm

• Produktart : MW-WD gemäß ÖNORM B 6000

• CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-CS(10)20 MU1-AFr5

• Brandverhaltensklasse Mineralwolle A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1

• Brandverhaltensklasse Gipsfaser Platte A2-s1,d0 gemäß ÖNORM EN 13501-1

• Erzeugnis mit CE-Zertifizierung

• mit dem RAL-Gütezeichen und EUCEB-Markenzeichen ausgestattet

A+	Geb.MW Platte 100mm+Gipsfaserpl.10mm	m2

• 110 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 2,99 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Dämmblock oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Geb.MW Platte 120mm+Gipsfaserpl.10mm	m2

• 130 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 3,58 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Dämmblock oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Geb.MW Platte 140mm+Gipsfaserpl.10mm	m2

• 150 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 4,46 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Dämmblock oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Geb.MW Platte 160mm+Gipsfaserpl.10mm	m2

• 170 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 4,76 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Dämmblock oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Geb.MW Platte 180mm+Gipsfaserpl.10mm	m2

• 190 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 5,34 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Dämmblock oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Geb.MW Platte 200mm+Gipsfaserpl.10mm	m2

• 210 mm dick

• Wärmedurchlasswiderstand unter Belastung RD: 5,93 m2K/W

z.B. ISOVER Topdec Dämmblock oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....